Lastenboekbeschrijving

Samenstelling

Een buitenruit in klaar floatglas PLANICLEAR, aan de spouwzijde voorzien van een metaalcoating, onder vacuüm aangebracht door een kathodisch sputteringprocédé SGG PLANITHERM ONE, SGG PLANISTAR SUN of SGG COOL-LITE XTREME. De minimum glasdikte is 4 mm.

Een spouw van 10 mm. Deze spouw wordt gevuld met Krypton dat een betere thermische isolatie geeft dan droge lucht of Argon.

Met een binnenruit in klaar floatglas PLANICLEAR. Op zijde 4 voorzien van een harde pyrolytische coating, tijdens de glasproductie op de floatlijn aangebracht.

De minimum glasdikte is 4 mm.

Het isolatieglas wordt door een dubbele soepele voeg afgedicht.

Kenmerken van CLIMAPLUS 0.8-  4#ONE-10 Krypton- 4#

- Lichtdoorlating ( TL) volgens NBN EN 410 :  		65 %

- Lichtreflectie buiten ( RLe)  volgens NBN EN 410:  	25 %

- Zontoetredingsfactor ( g ) volgens NBN EN 410  : 	0,46

- Shading Coefficient ( SC ) : 				0,53

- Isolatiewaarde ( U ) volgens NBN EN 673: 		0.8 W/m²K

- Slingerproeftest volgens NBN EN 12600 : 		niet van toepassing

- Inbraakvertraging volgens NBN EN 356 : 		niet van toepassing

Andere gegevens

De glasdikte dient uitgerekend te worden in functie van de bestaande normen.

De producent garandeert dat, in een periode van 10 jaar na levering, er geen enkele vermindering van doorzicht ontstaat door condensatie of stofvorming op de spouwzijden van de dubbel beglazing. Deze garantie geldt enkel indien de beglazing is gespecificeerd, vervoerd, opgeslagen, gereinigd en gebruikt is volgens de huidige normen.

De beglazing is CE gemarkeerd.

De plaatsing van het glas dient te gebeuren volgens de richtlijnen van de Technische Voorlichting TV 221 van het WTCB.