Lastenboekbeschrijving

Samenstelling

Een buitenruit in klaar floatglas, PLANICLEAR. De minimum glasdikte is 4 mm.

Een spouw van 12 of van 15 mm, gevuld met ARGON, dat een betere thermische isolatie geeft dan droge lucht.

Een binnenruit in klaar floatglas PLANICLEAR waarvan de zijde, gericht naar de afstandshouder, bekleed is met een thermische coating van het type PLANITHERM ONE. Deze coating is opgebouwd uit verschillende lagen van edele metalen, die in een hoog vacuüm, door een cathodisch procédé, op het glas worden aangebracht.

De minimum glasdikte is 4 mm.

Het isolatieglas wordt door een dubbele soepele voeg afgedicht.

Kenmerken van CLIMAPLUS ONE  4# - 15 argon - 4

- Lichtdoorlating ( TL) volgens NBN EN 410 :  		72 %

- Lichtreflectie buiten ( RLe)  volgens NBN EN 410:  	22 %

- Zontoetredingsfactor ( g ) volgens NBN EN 410  : 	0,52

- Shading Coefficient ( SC ) : 				0,60

- Isolatiewaarde ( U ) volgens NBN EN 673: 		1,0 W/m²K

- Slingerproeftest volgens NBN EN 12600 : 		niet van toepassing

- Inbraakvertraging volgens NBN EN 356 : 		niet van toepassing

Andere gegevens

De glasdikte dient uitgerekend te worden in functie van de bestaande normen.

De producent garandeert dat, in een periode van 10 jaar na levering, er geen enkele vermindering van doorzicht ontstaat door condensatie of stofvorming op de spouwzijden van de dubbel beglazing. Deze garantie geldt enkel indien de beglazing is gespecificeerd, vervoerd, opgeslagen, gereinigd en gebruikt is volgens de huidige normen.

De beglazing is CE gemarkeerd.

De harding van het glas zal gebeuren na advies van de glasleverancier.

De plaatsing van het glas dient te gebeuren volgens de richtlijnen van de Technische Voorlichting TV 221 van het WTCB.