Lastenboekbeschrijving

Samenstelling

CONTRAFLAM IE 30 is een brandwerende beglazing, die is samengesteld uit meerdere SGG SECURIT ruiten met een transparante tussenlaag.

Deze tussenlaag is UV bestendig en heeft een neutraal doorzicht.

Bij blootstelling aan brand reageert deze laag en vormt zich om tot een ondoorzichtig hitteschild.

CONTRAFLAM IE 30 beantwoordt aan de klasse EI 30 conform NBN 713.020 en EN 1364-1.

Kenmerken van CONTRAFLAM IE 30

- Lichtdoorlating ( TL) volgens NBN EN 410 :  		87 %

- Isolatiewaarde ( U ) volgens NBN EN 673: 		4,9 W/m²K

- Slingerproeftest volgens NBN EN 12600 : 		1(B)1

- Gewicht (kg/m²)					34

- Minimum afmeting (mm)				190 x 350

- Maximum afmeting conform CE (mm)		2300 x 3800

- Toepassingsgebied (C°)				+ 45° ; - 15°

- UV bestendigheid					stabiel

- Glasopbouw					monolithisch

Andere gegevens

| Glasdikte (afh. van afmeting) | 16 mm : 1500 x 3000 18 mm : 1800 x 3500 22 mm : 2300 x 3800 |
| --- | --- |
| Garantie | Garantie gedurende een termijn van 5 jaar in enkel glas |
| Modelvorm | Mogelijk |
| CE Markering | Vanaf 01/03/2007 is het product CE gemarkeerd |
| Reflectie | Neutraal |

De beglazing beschikt over een Environmental Product Declaration (EPD), uitgebracht op basis van een complete Life Cycle Assessment (LCA), conform internationale ISO-normen.