Lastenboekbeschrijving

Omschrijving

EMALIT EVOLUTION is een gehard glasproduct, dat ondoorzichtig wordt gemaakt door één van de zijden te emailleren.
Deze email verven zijn vrij van lood, cadmium, kwik en chroom VI en worden op zeer hoge temperatuur versmolten met het glasoppervlak.
Dit maakt de bedekking uitzonderlijk duurzaam en volledig stabiel in de tijd.
Bij breuk fragmenteert het glas in vele kleine onscherpe glasdeeltjes, waardoor ernstige verwondingen kunnen worden vermeden.

EMALIT EVOLUTION wordt daarom beschouwd als een veiligheidsbeglazing.

EMALIT EVOLUTION beantwoordt aan de norm NBN EN 12150.

De beschikbare dikten: 6 – 8 – 10 -12 mm.

Opmerkingen

De glasdikte dient uitgerekend te worden in functie van de bestaande normen.

De kleuren:  EMALIT EVOLUTION is momenteel beschikbaar in 24 standaard kleuren.
Op aanvraag van de ontwerper kunnen andere kleuren geproduceerd worden, na onderzoek van haalbaarheid en onder voorbehoud van een minimum hoeveelheid.

EMALIT EVOLUTION kan aangebracht worden op verschillende glastypes:

- extra helder glas				 DIAMANT

- helder glas				 PLANICLEAR

- in de massa gekleurd glas			 PARSOL

- figuurglas				 DECORGLASS

- zonbeheersende beglazing		 ANTELIO

EMALIT EVOLUTION kan worden verlijmd met andere materialen tot een sandwichpaneel.

Het gehard glas kan, na de harding, niet meer worden versneden; uitsparingen of doorboringen zijn eveneens niet meer mogelijk.

Slingerproefweerstand volgens  NBN EN 12600:

- 10 mm					1C1

- 8 mm					1C2

- 6 mm					1C2

- 5 mm					1C3

- 4 mm					1C3

De beglazing is CE gemarkeerd.

De beglazing beschikt over een Environmental Product Declaration (EPD), uitgebracht op basis van een complete Life Cycle Assessment (LCA), conform internationale ISO-normen.

De plaatsing van het glas dient te gebeuren volgens de richtlijnen van de Technische Voorlichting TV 221 van het WTCB.