lastenboekomschrijving

Omschrijving
LITE-FLOOR is een gelaagde veiligheidsbeglazing, bestaande uit twee of meerdere glasbladen,

aan elkaar gehecht door minimaal 2 PVB-folies (polyvinylbutyral), bestemd voor vloertegels en

traptreden. De glasranden zijn machinaal geslepen, mat of glanzend.

Glazen vloeren en treden zijn bestemd voor personenverkeer. Om de veiligheid en de duurzaamheid

hiervan te kunnen verzekeren, dienen de aanbevelingen van de de TV 242, gerespecteerd te worden.

Standaardgamma LITE-FLOOR

Code 				Samenstelling 		          dikte/mm

LITE-FLOOR 1728 		        88.2 			17

LITE-FLOOR 2120 		    1010.2 			21

LITE-FLOOR 2522 		    1212.2 			25

LITE-FLOOR 3125 		    1515.2 			31

LITE-FLOOR 4029 		    1919.2 			40

LITE-FLOOR 2638 		      888.4 			26

LITE-FLOOR 3230 		101010.4 			32

LITE-FLOOR 3832 		121212.4 			38

LITE-FLOOR 4735 		151515.4			47

LITE-FLOOR 5939 		191919.4 			59

Dimensionering

De keuze van de samenstelling van LITE-FLOOR hangt af van de afmetingen van de glazen vloer of

traptreden, van het aantal ondersteuningen alsook van de bezettingscategorie zoals gedefinieerd

in de NBN EN 1991-1-1 en zijn nationaal annex. De berekeningsreglementering en de minimale

samenstellingen worden gedefinieerd in de TV 242 “bijzondere bouwwerken uit glas”.

Voegen & dichtingen

Speling tussen structuur & glas: 	minimaal 6 mm.

Speling tussen 2 glasdallen:		minimaal 6 mm.

De voegen worden opgevuld met een elastisch blijvende kit, maximaal 6 mm diep ingespoten.

De bodem van de voegen wordt opgevuld met een geslotencellige polyethyleenmousse.

Contact tussen de voegkit en de pvb-folie van het gelaagde glas moet vermeden worden.

Toegelaten toleranties voor de draagstructuur

Vlakheid onbelast: 			< 2mm over de lengte van de glasdal.

Vervorming onder belasting: 		< 1/500 t.o.v. de lengte van de glasdal.

Oneffenheden, zoals lasnaden: 	< 1 mm