Lastenboekbeschrijving

Omschrijving

MASTERGLASS is een gamma geometrisch gefigureerde reliëfbeglazingen, die bekomen worden door de warme glasmassa te walsen tussen 2 cilinders, waarvan 1 cilinder is voorzien van een gegraveerd geometrisch motief.

MASTERGLASS beantwoordt aan de norm NBN EN 572-5 (Glas voor gebouwen – gegoten glas).

MASTER-CARRE is een figuurglas met een patroon van vierkantjes, 2 x 2 mm, volgens een stramien VAN 10 x 10 mm op een zacht gegraveerde achtergrond.

Technische gegevens

Reactie op brand EN1305-1: 								A1

Weerstand tegen plotse temperatuursverandering en temperatuurverschillen:		40°K

Directe luchtgeluidisolatie 		4 mm						 30 (-2;-2) dB

6 mm						 32 (-1;-2) dB

8 mm						 33 (-1;-2) dB

Emissiviteit 										0.89

Volgens de regelgeving m.b.t. de CE markering werden de prestaties van het product MASTER-CARRE geregistreerd volgens de norm EN 12150-2 met als  nummer (DoP):

Glasdikte   4 mm: M101224

Glasdikte   6 mm: M101228

Glasdikte   8 mm: M101232

De beglazing beschikt ook over een Environmental Product Declaration (EPD), uitgebracht op basis van een complete Life Cycle Assessment (LCA), conform internationale ISO-normen.