Lastenboekbeschrijving

Omschrijving

MIRALITE ANTIQUE BRONS is een decoratieve spiegel voor het interieur. Het aspect is dit van een verouderde spiegel, een effect dat ontstaat door het onregelmatig aanbrengen van de metaallaag op de rugzijde. Deze spiegel is extra duurzaam vervaardigd door het aanbrengen van een laag zilver en één of meerdere lagen beschermende, grijsgroene lak zonder koper of lood (<0,5%).

MIRALITE ANTIQUE is conform de vereisten van de norm NBN EN 1036 vervaardigd.

Product gegevens

MIRALITE ANTIQUE BRONS is beschikbaar in  4 en 6 mm.

De lichtweerkaatsing bedraagt ongeveer 93 à 89% naargelang de dikte van het glas.

De garantie tegen corrosie bedraagt 7 jaar indien de opslag,

de verwerking, het transport en de plaatsingsvoorwaarden zijn nageleefd.

De garantie vervalt bij buitentoepassingen.

De mogelijke bewerkingen zijn: versnijden, roderen, boren, op vorm snijden.

De plaatsing dient te gebeuren volgens de geldende veiligheidsnormen en voorschriften.

Voor een verhoogde veiligheid kan een veiligheidsfolie op de achterzijde (lakzijde) aangebracht worde, men spreekt dan van MIRALITE ANTIQUE SAFE.

De beglazing beschikt over een Environmental Product Declaration (EPD), uitgebracht op basis van een complete Life Cycle Assessment (LCA), conform internationale ISO-normen.