Lastenboekbeschrijving

Omschrijving

SGG MIRASTAR is een one-way spiegel met een chroomcoating die wordt aangebracht door middel van het magnetronproces.

De krasbestendigheid en hardheid zijn desalniettemin overeenkomstig met die van pyrolytische harde coatings.

Product gegevens

MIRASTAR kan gelaagd en/of gehard worden

Het glas werd onderworpen aan volgende tests:

• Taber-test; • Erichsen-test; • Condensatieweerstand; • Weerstand tegen zuurhoudend water; • Weerstand tegen neutrale zoutspray; • Weerstand cuproacetique test

Het product werd met succes getest voor klasse A gedefinieerd door de norm EN 1096-2 « Gecoat glas» en

voor de norm EN 1036 «Spiegels en verzilverd glas voor buitengebruik»:

Lichttransmissie: 										3%

Lichtreflectie										0.60/0.54

Zontoetreding										0,05

Zonreflectie 										0.58/0.44

g-waarde											0.14

Reactie op brand EN1305-1: 								A1

Weerstand tegen plotse temperatuursverandering en temperatuurverschillen:		40°K

Directe luchtgeluidisolatie 		10 mm						 35 (-1;-2) dB

Emissiviteit 										 0.20

De glasdikte dient uitgerekend te worden in functie van de bestaande normen.

De plaatsing van het glas dient te gebeuren volgens de richtlijnen van de Technische Voorlichting TV 221 van het WTCB. De beglazing is CE gemarkeerd.

Volgens de regelgeving m.b.t. de CE markering werden de prestaties van het product MIRASTAR geregistreerd volgens de norm EN 12150-2 met als  nummer (DoP):

MIRASTAR 10 mm:   M102123

De beglazing beschikt over een Environmental Product Declaration (EPD), uitgebracht op basis van een complete Life Cycle Assessment (LCA), conform internationale ISO-normen