Lastenboekbeschrijving

Omschrijving

OPALIT EVOLUTION is een heldere of in de massa gekleurde geharde beglazing met een lichtdoorlatend gekleurd en geëmailleerd motief, dat is aangebracht door middel van een zeefdruk.
Het motief, de kleur alsook eventuele combinaties worden bepaald door de ontwerper in samenspraak met de producent.
Deze email verven zijn vrij van lood, cadmium, kwik en chroom VI en worden op zeer hoge temperatuur versmolten met het glasoppervlak.
Dit maakt de bedekking uitzonderlijk duurzaam en volledig stabiel in de tijd.
Bij breuk fragmenteert het glas in vele kleine onscherpe glasdeeltjes, waardoor ernstige verwondingen kunnen worden vermeden.

OPALIT EVOLUTION wordt daarom beschouwd als een veiligheidsbeglazing.

OPALIT EVOLUTION beantwoordt aan de norm NBN EN 12150.

De beschikbare dikten: 6 – 8 – 10  mm

Maximale afmetingen: 2140 x 3600 mm.

Opmerkingen

De lichtdoorlating is afhankelijk van het percentage bedrukking ten opzichte van de totale oppervlakte en van het gekozen substraat.

De glasdikte dient uitgerekend te worden in functie van de bestaande normen.

OPALIT EVOLUTION is beschikbaar in de volgende kleuren: white etch, green etch, yellow etch, blue etch, pink etch

EMALIT EVOLUTION is kan aangebracht worden op verschillende glastypes:

- extrahelder glas				 DIAMANT

- klaar glas					 PLANICLEAR

- in de massa gekleurd glas			 PARSOL

- figuurglas				 DECORGLASS

- zonbeheersende beglazing		 ANTELIO

- zonbeheersende beglazing		 COOL-LITE

Het gehard glas kan, na de harding, niet meer worden versneden; uitsparingen of doorboringen zijn eveneens niet meer mogelijk.

Slingerproefweerstand  volgens  NBN EN 12600:

- 10 mm					1C1

- 8 mm					1C2

- 6 mm					1C2

- 5 mm					1C3

- 4 mm					1C3

De beglazing is CE gemarkeerd.

De beglazing beschikt over een Environmental Product Declaration (EPD), uitgebracht op basis van een complete Life Cycle Assessment (LCA), conform internationale ISO-normen.

De plaatsing van het glas dient te gebeuren volgens de richtlijnen van de Technische Voorlichting TV 221 van het WTCB.