Lastenboekbeschrijving

Omschrijving

PLANICLEAR is een heldere doorzichtige beglazing, die wordt gemaakt volgens het float procédé.

PLANIICLEAR beantwoordt aan de norm NBN EN 572-1

- Produceerbare dikten (mm): 2-3-4-5-6-8-10-12-15-19

Kenmerken van PLANICLEAR dikte 10 mm

- Soortelijk gewicht kg/m²/mm					2,5

- Lichtdoorlating ( TL) volgens NBN EN 410 :  			89 %

- Lichtreflectie buiten ( RLe)  volgens NBN EN 410:  	 	 8 %

- Zontoetredingsfactor ( g ) volgens NBN EN 410  : 		0,84

- Isolatiewaarde ( U ) volgens NBN EN 673: 			5,6 W/m²K

- Slingerproeftest volgens NBN EN 12600 : 			niet van toepassing

- Inbraakvertraging volgens NBN EN 356 : 			niet van toepassing

Andere gegevens

De glasdikte dient uitgerekend te worden in functie van de bestaande normen.

De beglazing is CE gemarkeerd.

De beglazing beschikt over een Environmental Product Declaration (EPD), uitgebracht op basis van een complete Life Cycle Assessment (LCA), conform internationale ISO-normen.

De harding van het glas zal gebeuren na advies van de glasleverancier.

De plaatsing van het glas dient te gebeuren volgens de richtlijnen van de Technische Voorlichting TV 221 van het WTCB.