Lastenboekbeschrijving

Beschrijving

De PRIVA-LITE-technologie is een actieve gelaagde beglazing die het beheer van de privacy toelaat in een omgeving, door middel van een elektrische stroom, door de beglazing van een ondoorzichtige naar een doorzichtige toestand te schakelen zonder verlies van lichttransmissie. Twee extra heldere glasbladen, DIAMANT, beschermen de folie met vloeibare kristallen. Elke PRIVA-LITE wordt op maat gemaakt, volgens uw vraag, volledig aangepast aan het project.

Het glas wordt op de gevraagde maat geleverd.

Kenmerken van de PRIVA-LITE®  CLASSIC 55.4 DIAMANT

ON		OFF

- Lichttransmissie ( TL)						77 %		76 %

- Reflectie								19 %		18 %

- Zonnefactor ( g )							63 %		64 %

- Haze (het niveau van wazigheid)					7,5 %		90 %

- Rw (C ;Ctr)								38 (-2 ;-3) dB	38 (-2 ;-3) dB

- Stroomverbruik:							7 W/m²		0 W/m²

Maximale afmetingen: 1000 x 3000 mm (1000 x 3750 mm op vraag)

Minimale afmeting: 200 x 300 mm

Elektrische voeding: 100 V

Transformatoren: QG06 <6m²; SG10 < 10m²; SG15 <15m²

Veiligheid:

Gelijkwaardig aan gelaagd STADIP (EN 12600, niveau 1B1 voor een samenstelling 55.4)

Beschermingsniveau:

PRIVA-LITE CLASSIC 55.4: P5A

PRIVA-LITE CLASSIC 66.8: P6B

IP-Klasse: IP X7

Elektrische klasse: EN60439, Klasse I.

(Klasse II, onder bepaalde voorwaarden)

Normen en certificaten:

CE; DoP (PRIVA-LITE CLASSIC 55.4) : L0198020

UL certificaten zijn beschikbaar op eenvoudige vraag

Andere gegevens

De glasdikte dient uitgerekend te worden in functie van de bestaande normen.

De beglazing dient gespecifieerd, getransporteerd, opgeslagen, onderhouden en gebruikt conform de richtlijnen van de Technische Voorlichting TV 221 van het WTCB en volgens de specifieke voorschriften voor plaatsing en onderhoud van de fabrikant.

De beglazing is CE gemarkeerd. De beglazing bezit een milieurapport (EPD) gebaseerd op een volledige levenscyclus analyse (ACV), conform de internationale ISO-normen.