Lastenboekbeschrijving

Beschrijving

De PRIVA-LITE XL-technologie is een actieve gelaagde beglazing die het beheer van de privacy toelaat in een omgeving, door middel van een elektrische stroom, door de beglazing van een ondoorzichtige naar een doorzichtige toestand te schakelen. Twee extra heldere glasbladen, DIAMANT, beschermen de folie met vloeibare kristallen. Elke PRIVA-LITE XL wordt op maat gemaakt, volgens uw vraag, volledig aangepast aan het project.

Het glas wordt op de gevraagde maat geleverd.

Kenmerken PRIVA-LITE XL 55.4 DIAMANT

ON		OFF

- Lichttransmissie ( TL)						77 %		50 %

- Reflectie								19 %		18 %

- Zonnefactor ( g )							63 %		64 %

- Haze (het niveau van wazigheid)					7,5 %		99 %

- Stroomverbruik:							5 W/m²		0 W/m²

Maximale afmetingen: 1500 x 3000 mm (1800 x 3500 mm op vraag)

Minimale afmeting: 200 x 300 mm

Elektrische voeding: 65 V

Transformator: PSU XL (<4,5 m²)

Veiligheid:

Gelijkwaardig aan gelaagd STADIP (EN 12600, niveau 1B1 voor een samenstelling 55.4)

Beschermingsniveau:

PRIVA-LITE XL 55.4: P5A

PRIVA-LITE XL 66.8: P6B

IP-Klasse: IP X7

Elektrische klasse: EN60439, Klasse I.

(Klasse II, onder bepaalde voorwaarden)

Andere gegevens

De glasdikte dient uitgerekend te worden in functie van de bestaande normen.

De beglazing is CE gemarkeerd.

De plaatsing van het glas dient te gebeuren volgens de richtlijnen van de Technische Voorlichting TV 221 van het WTCB.

Normen en certificaten

CE; DoP (PRIVA-LITE XL 55.4) : L0198021

UL certificaten zijn beschikbaar op eenvoudige vraag.