Lastenboekbeschrijving

Omschrijving

SECURIT is een beglazing, die wordt versterkt door een thermische behandeling. Door deze thermische behandeling ontstaan er in het glasoppervlak drukspanningen en in de kern trekspanningen, waardoor de mechanische weerstand van het glas sterk wordt verhoogd.
Bij breuk fragmenteert het glas in vele kleine onscherpe glasdeeltjes, waardoor ernstige verwondingen kunnen worden vermeden.

SECURIT wordt daarom beschouwd als een veiligheidsbeglazing.

SECURIT beantwoordt aan de norm NBN EN 12150.

De verkrijgbare kleuren zijn klaar, brons, groen en grijs; in dezelfde kleur is de tint afhankelijk van de gekozen dikte.

De beschikbare dikten zijn afhankelijk van de gekozen kleur; men dient zich te bevragen bij de toeleverancier.

Opmerkingen

De glasdikte dient uitgerekend te worden in functie van de bestaande normen.

De spectrofotometrische waarden worden niet gewijzigd door de harding.

De kleur wordt bepaald door het basisglas dat wordt gehard.

Het gehard glas kan, na de harding, niet meer worden versneden; uitsparingen of doorboringen zijn eveneens niet meer mogelijk.

Slingerproefweerstand volgens  NBN EN 12600

- 12 mm					1C1

- 10 mm					1C1

- 8 mm					1C2

- 6 mm					1C2

- 5 mm					1C3

- 4 mm					1C3

De beglazing is CE gemarkeerd.

De beglazing beschikt over een Environmental Product Declaration (EPD), uitgebracht op basis van een complete Life Cycle Assessment (LCA), conform internationale ISO-normen.

De plaatsing van het glas dient te gebeuren volgens de richtlijnen van de Technische Voorlichting TV 221 van het WTCB.