Lastenboekbeschrijving

# Beschrijving

Glazen deuren CLARIT worden uitgevoerd in gehard veiligheidsglas SECURIT®  : dit is een beglazing die is versterkt door een thermische behandeling.

Door deze thermische behandeling ontstaan er in het glasoppervlak drukspanningen en in de kern trekspanningen. Hierdoor wordt de mechanische weerstand van het glas sterk verhoogd.

Bij breuk fragmenteert het glas in vele kleine onscherpe glasdeeltjes, waardoor ernstige verwondingen kunnen worden vermeden.

SECURIT ® is daarom een veiligheidsbeglazing en beantwoordt aan de norm EN 12150.

De glasdikte is 8 of 10 mm en wordt bepaald volgens de geldende normen in functie van de belastingen, waaraan de beglazing wordt blootgesteld.

Het deurtype CLARIT is leverbaar:

- op maat

- in een standaardmaat van 830 x 2010 mm (afmetingen van het glas). De volle maat van de deuropening is dan 836 x 2022 mm

Glazen deuren CLARIT worden geplaatst met behulp van speciale deurscharnieren.

Het beslag voor één deurvleugel bestaat uit:

- 2 zijscharnieren

- 1 slotkast met kruk

- 1 slotplaatje

Het deurbeslag is gemaakt op basis van aluminium en is mogelijk in de volgende afwerkingen:

- brons

- goud

- inox look

- messing look

De beglazing beschikt over een Environmental Product Declaration (EPD), uitgebracht op basis van een complete Life Cycle Assessment (LCA), conform internationale ISO-normen.