Lastenboekbeschrijving

Beschrijving

Systeem

De MANET-Compact sets voor het realiseren van wand- of glasgemonteerde draaideuren en schuifdeuren in gehard glas met 10mm en 12mm glasdikte.

Het MANET-Concept beslag voor vlak geschroefde puntbeglazing in binnentoepassingen is vervaardigd uit mat geborsteld roestvrij staal volgens DIN X 5 CrNi 18 10 & DIN X 10 CrNiS 18 9, gecombineerd met beslagvoeringen in zwarte kunststoffen.

Het MANET-Concept beslag wordt gekarakteriseerd door de vlak gedraaide kop van de puntschroef ø28,5mm, coplanair met het glasoppervlak gevat in de beslagvoering ø32mm, met op R= 7,5mm twee codiametraal liggende aangrijpgaatjes ø3mm.

Het  MANET-Compact gamma omvat sets voor hardglazen draaideuren

in 10mm of 12mm glasdikte

maximaal vleugelgewicht van 80kg

maximale deurbreedte 1200mm

maximale deurhoogte 2500mm,

met korte draaistangen ø25mm met of zonder verbindingsbuis, met lager in dagkader; met lager op vast hardglazen bovenpaneel; met lager op vast hardglazen bovenpaneel + verbinding aan zijpaneel;

Toebehoren voor deuren:

enkele en dubbele deurknop ø25mm;

enkele en dubbele deurtrekker ø25mm in lengtes 350mm, 720mm, 1240mm en 1760mm;

vloerslot voor Europrofielcylinder; glas-glasslot met rondcylinder;

glaskant-tochtweringsprofiel met zachte grijze borstel 5mm.

Voor de montage van het  MANET beslag is een zeer specifieke, gecombineerde glasbewerking vereist, bestaande uit een doorgaande rechte boring ø26mm, een éénzijdige kegelboring 90°, ø32+0,2mm, diepte 3-0,2mm coaxiaal met de doorgaande boring.

Voor de montage van het  MANET beslag is het specifieke  MANET gereedschap vereist.

Glas

SGG SECURIT®  : 10 mm of 12 mm, glastype naar keuze

SGG SECURIT®  : is een beglazing die is versterkt door een thermische behandeling.

Door deze thermische behandeling ontstaan er in het glasoppervlak drukspanningen en in de kern trekspannningen. Hierdoor wordt de mechanische weerstand van het glas sterk verhoogd.

Bij breuk fragmenteert het glas in vele kleine onscherpe glasdeeltjes, waardoor ernstige verwondingen kunnen  worden vermeden. SGG SECURIT ® is daarom een veiligheidsbeglazing.

SGG SECURIT® beantwoordt aan de norm EN 12150.

De glasdikte  wordt bepaald volgens de geldende normen in functie van de belastingen, waaraan de beglazing wordt blootgesteld.

De beglazing beschikt over een Environmental Product Declaration (EPD), uitgebracht op basis van een complete Life Cycle Assessment (LCA), conform internationale ISO-normen.