Lastenboekbeschrijving

Omschrijving

STADIP  PROTECT SP615B is een gelaagde beglazing bestaande uit meerdere ruiten helder floatglas PLANICLEAR, samengevoegd tot een compact geheel, door middel van meerdere polyvinylbutyral folies (PVB) van elk 0,38 mm dikte.

STADIP PROTECT beantwoordt aan de norm EN 12543.

Kenmerken van STADIP PROTECT SP 615B

- Lichttoetreding ( TL) volgens NBN EN 410 :  				86 %

- Lichtreflectie buiten ( RLe&RLi)  volgens NBN EN 410:  			8 %

- Zontoetredingsfactor ( g ) volgens NBN EN 410  : 				0,72

- Isolatiewaarde ( U ) volgens NBN EN 673: 					5,5 W/m²K

- UV-straling :								< 1 %

- Energetische transmissie	 (Te) :						6,6

- Energetische reflectie (Ree & REi)						6,6

- Weerstand tegen temperatuurschok:					40°K

- Emissiviteit								0.89

Andere gegevens

- Akoestische demping Rw (C;Ctr) cfr EN ISO 717-1				37 (-1,-2)dB

- Slingerproeftest volgens NBN EN 12600 : 					1(B)1

- Inbraakvertraging volgens NBN EN 356 : 					P6B

- Gewicht 									30 kg/m²

De glasdikte dient uitgerekend te worden in functie van de geldende normen.

Volgens de regelgeving m.b.t. de CE markering werden de prestaties van het product STADIP PROTECT SP615B geregistreerd volgens de norm EN 14449 met als  nummer (DoP):  L0101050

De beglazing beschikt over een Environmental Product Declaration (EPD), uitgebracht op basis van een complete Life Cycle Assessment (LCA), conform internationale ISO-normen.

De plaatsing van het glas dient te gebeuren volgens de richtlijnen van de Technische Voorlichting TV 221 van het WTCB.