Lastenboekbeschrijving

Omschrijving

STADIP  PROTECT SP 827 is een gelaagde beglazing bestaande uit meerder ruiten helder floatglas PLANICLEAR, samengevoegd tot een compact geheel, door middel van meerdere polyvinylbutyral folies (PVB) van elk 0,38 mm dikte.

STADIP PROTECT beantwoordt aan de norm EN 12543.

Kenmerken van STADIP PROTECT SP 827

- Lichtdoorlating ( TL) volgens NBN EN 410 :  		82 %

- Lichtreflectie buiten ( RLe)  volgens NBN EN 410:  		8 %

- Zontoetredingsfactor ( g ) volgens NBN EN 410  : 		0,66

- Isolatiewaarde ( U ) volgens NBN EN 673: 			5,3 W/m²K

- Akoestische demping Rw (C;Ctr) cfr EN ISO 717-1		niet van toepassing

- Slingerproeftest volgens NBN EN 12600 : 			1(B)1

- Inbraakvertraging volgens NBN EN 356 : 			P8B

Andere gegevens

De glasdikte dient uitgerekend te worden in functie van de bestaande normen.

De beglazing is CE gemarkeerd.  De beglazing beschikt over een Environmental Product Declaration (EPD), uitgebracht op basis van een complete Life Cycle Assessment (LCA), conform internationale ISO-normen.

De plaatsing van het glas dient te gebeuren volgens de richtlijnen van de Technische Voorlichting TV 221 van het WTCB.