Lastenboekbeschrijving

Omschrijving

STADIP  PROTECT kogelwerend “Non Splitting”  is een gamma van gelaagde beglazingen bestaande uit meerder ruiten helder floatglas  PLANICLEAR, samengevoegd tot een compact geheel, door middel van meerdere polyvinylbutyral folies (PVB) van elk 0,38 mm dikte.

STADIP PROTECT beantwoordt aan de norm EN 12543.

Bij een kogelinslag kunnen aan de beschermde zijde geen glasdeeltjes wegspringen.

De fotometrische waarden van de verschillende glasproducten verschillen in functie van het aantal glasplaten, hun respectievelijke dikten en het aantal PVB folies, die werden gebruikt om de kogelwerende ruit samen te stellen (ons hiervoor raadplegen).

Gamma volgens NBN EN 1063

- STADIP PROTECT HN 454-NS		BR4-NS		54 mm dik		130 kg/m²

- STADIP PROTECT HN 558-NS		BR5-NS		58 mm dik		139 kg/m²

- STADIP PROTECT HN 785-NS		BR7-NS		85 mm dik		206 kg/m²

Andere gegevens

De glasdikte dient uitgerekend te worden in functie van de bestaande normen.

De maximale ruiten zijn 4500 x 2500 mm.

De minimale afmetingen zijn 300 x 300 mm.

Het maximale gewicht is 1000 kg/volume.

De beglazing is CE gemarkeerd.  De beglazing beschikt over een Environmental Product Declaration (EPD), uitgebracht op basis van een complete Life Cycle Assessment (LCA), conform internationale ISO-normen.

De plaatsing van het glas dient te gebeuren volgens de richtlijnen van de Technische Voorlichting TV 221 van het WTCB.