Lastenboekbeschrijving

Omschrijving

STADIP SILENCE 44.2 A is een gelaagde beglazing bestaande uit 2 ruiten helder floatglas PLANICLEAR van 4 mm, samengevoegd tot een compact geheel, door middel van  2 polyvinylbutyral folies (PVB), met verhoogde akoestische prestaties, van elk 0,38 mm dikte.

STADIP SILENCE beantwoordt aan de norm EN 12543.

Kenmerken van STADIP SILENCE 44.2 A

- Lichtdoorlating ( TL) volgens NBN EN 410 :  		89 %

- Lichtreflectie buiten ( RLe)  volgens NBN EN 410:  		8 %

- Zontoetredingsfactor ( g ) volgens NBN EN 410  : 		0,80

- Isolatiewaarde ( U ) volgens NBN EN 673: 			5,6 W/m²K

- Akoestische demping Rw (C;Ctr) cfr EN ISO 717-1		37(-0 ; -3)

- Slingerproeftest volgens NBN EN 12600 : 			1(B)1

- Inbraakvertraging volgens NBN EN 356 : 			P2A

Andere gegevens

De glasdikte dient uitgerekend te worden in functie van de bestaande normen.

De beglazing is CE gemarkeerd.  De beglazing beschikt over een Environmental Product Declaration (EPD), uitgebracht op basis van een complete Life Cycle Assessment (LCA), conform internationale ISO-normen.

De plaatsing van het glas dient te gebeuren volgens de richtlijnen van de Technische Voorlichting TV 221 van het WTCB.