Gepersonaliseerd decoratief gelaagd glas

Omschrijving

VIEWGLASS is een gelaagd glas met een geïntegreerde, transparant, opake of translucide hoge resolutie bedrukte folie.

Toepasbaar zowel in het interieur als exterieur.

| Glastype | Samenstelling | Glasdikte Mm +/- 1 mm | Maximale afmeting Mm +/ - 2 mm |
| --- | --- | --- | --- |
| Uitgegloeid: PLANICLEAR of DIAMANT | 44.4 | 9,5 | 1560 x 2000 |
|  | 55.4 | 11,5 | 1560 x 2500 |
|  | 66.4 | 13,5 | 1560 x 3000 |
|  | 88.4 | 17,5 | 1560 x 3500 |
|  | 1010.4 | 21,5 | 1560 x 4000 |
| SECURIT: PLANICLEAR Of DIAMANT | 44.4 | 9,5 | 1250 x 2000 |
|  | 55.4 | 11,5 | 1250 x 2500 |
|  | 66.4 | 13,5 | 1560 x 3000 |
|  | 88.4 | 17,5 | 1560 x 3500 |
|  | 1010.4 | 21,5 | 1560 x 4000 |

Eigenschappen

Geluidsreductie  Rw (C;Ctr) volgens EN ISO 717-1:	identiek aan een equivalente STADIP beglazing.

Pendulumtest volgens NBN EN 12600 : (indien 4 of meer PVB-folies)	 1(B)1

Resolutie: minimum 240 DPI op ware grootte.

Aanvaardbare bestanden: PSD, PDF, TIFF, AI, EPS, Autocad of JPEG.

De glasdikte moet berekend worden volgens de geldende normen.

Het glas moet worden voorgeschreven, getransporteerd , gestockeerd, onderhouden en gebruikt volgens de NIT 221 van het CSTC en volgens de specifieke plaatsing- en onderhoudsaanbevelingen van de fabrikant.

Dit glas is CE gemarkeerd.